#### Важно: полиуретановый клей сохнет около часа после нанесения на основание, если оставить в ведре - за 20 минут превратиться в камень, поэтому после открытия тары нужно весь клей сразу использовать.

#### Укладка

Укладка в закрытом помещении – при комнатной температуре на полиуретановый клей для наружного применения.

До укладки синтетического покрытия, основание должно соответствовать следующим необходимым требованиям:

* Уклон основания не должен превышать 5 мм/4 метра (бетонное основание должно быть ровным и гладким);
* основание должно быть свободно от любых примесей, масла, смазочного материала и других элементов, которые могли бы воздействовать на приклеивание.

Расположите покрытие на основании, и убедитесь, что каждый рулон направлен в одну сторону.

Перед отрезом каждого рулона на необходимую длину нужно оставить материал отлежаться минимум на 12 часов, чтобы его температура была близкой комнатной температуре. Зафиксируйте мелом центр, где стороны материала выложены в линию. Рекомендуется работать от середины к сторонам. Одновременно проклеиваются половины соседних рулонов, при этом края по всей длине загибаются наполовину и под ними наносится клей.

Примените клей согласно соответствующим техническим условиям, предъявляемым к материальным средствам в коэффициенте 0,75-1,25 кг/м2 в зависимости от основания, используя зазубренный скребок.

Разверните материал на влажный клей и распределите избыток, существующий от длины. Время действия открытого клея изменяется в зависимости от температуры и влажности. Обычно достаточно 20-30 минут для использования клея. Установите кусок так, чтобы сторона была зафиксирована точно на линии мела. Ваш первый кусок теперь лежит прямо.

Будьте осторожны, чтобы не разлить клей на поверхность материала и позвольте избытку клея подняться сквозь стыки. Удалите сразу же клей, который случайно попал на материал, осторожно используя растворитель.

Периодически по каждому куску рулона прокрутите 50 кг роликового катка около 90 минут, чтобы гарантировать максимум приклеивания между материалом и основанием. Предпочтительнее, чтобы груз клали вдоль всех швов, чтобы избежать краев от закручивания. Если подоснова абсолютно свободная от грязи, каждый рулон может быть развернут около другого развернутого, достигнутого устранения груза со швов.

Следуйте тех же процедур, описанных выше со вторыми и всеми последующими рулонами. Нет необходимости фиксировать следующие линии мелом. Когда прикладываете один рулон к соседнему, накладывайте стыки около 5 мм (друг на друга). Потом Сдвиньте своими руками стык со стыка, чтобы удалить перекрытие. Это оставит плотные, узкие соединения без щелей, расхождений. Подравняйте ширину рулона с прошлым рулоном так, чтобы крепко прилегло к стене.

*Особенные замечания:*

Во время укладки покрытия в закрытых помещениях, поддерживайте постоянную комнатную температуру между 150 С – 200 С по крайней мере 12 часов для того, чтобы контролировать сжатие и расширение материала Эверлайна во время обработки клеем до его завершения.